## Slide 1: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
Нурахметов Т.Н., Ногай А.С., Кайнарбай А.Ж. , Дауренбеков А.А.
Евразийский Национальный университет им. Л,Н, Гумилева

## Slide 2: Актуальность темы:
В связи с востребованностью альтернативных источников электроэнергии как в мире, так и Казахстане актуальным является разработка высоко эффективных фотогенераторов. В Казахстане среднегодовая продолжительность солнечной радиации велика и составляет 2000-3000 часов, поэтому использование солнечной энергии может быть весомым дополнением к традиционной энергетике.
. В настоящее время широкое применение фотоэлектрических генераторов сдерживается высокой стоимостью вырабатываемой электроэнергии, вследствии низких КПД = 20% генераторов.
Для снижения стоимости вырабатываемой электроэнергии КПД фотоэлектрических генераторов должно быть увеличено.

## Slide 3: Факторы повышения эффективности ФЭП
Разработка эффективного многопереходного ФЭП с использованием нанотехнологии. Конструкция многокаскадного р-n перехода позволит увеличить КПД ФЭП до 30 – 35 %.
Разработка эффективного антиотражающего покрытия для ФЭП.
Разработка эффективных квантовых точек для ФЭП.
Разработка концентраторов светового потока и систем охлаждения для ФЭП.
Разработка автоматизированных следящих систем для ФЭП.

## Slide 4: Цель и задачи данной работы является:
разработка эффективных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) с высокой генерационной способностью.
Задачи работы:
Синтез полупроводниковых квантовых точек CdS, CdSe;
Исследование спектроскопических характеристик синтезированных образцов;
Изучение КПД ФЭП
Поиск эффективных антиотражащих покрытий;
определение оптимальных толщин антиотражащих покрытий;

## Slide 5: Повышение КПД ФЭП с помощью квантовых точек
Альтернативой создания каскадных многопереходных СЭ является создание однопереходных фотоэлектрических преобразователей (КФЭП) на основе наногетероэпитаксиальных структур (НГЭС) с квантовыми точками (КТ). Теоретический анализ показывает, что путем смещения спектра солнечного излучения с помощью КТ позволяет достичь эффективности СЭ. С помощью них можно преобразовывать ультрафиолетовое и видимое солнечные излучения в красное свечение, которое эффективно преобразовывается в ФЭП в электрическую энергию.

## Slide 6: Объекты исследования
В качестве люминесцентных преобразователей можно использовать различные квантовые точки в растворе, внедренные в полимерные матрицы. Нами были выбраны в качестве объектов исследования квантовые точки CdS, CdSe для изучения возможности преобразования ультрафиолетового и видимого солнечного излучения в красное свечение, которое может повысить эффективность работы солнечных ФЭП.
Также для были изучены возможности повышения КПД ФЭП за счет образцов пористого кремния, которые используются в качестве материалов покрытия ФЭП.

## Slide 7: Методика эксперимента
Синтез квантовых точек СdS, CdSe размером 3 – 10 нм проводился растворным методом по следующей реакции:
CdCl2 + Na2S CdS + 2NaCl
Для изучения формы наноразмерных частиц применялся растрового электронный микроскопа марки JSM-7500F.
В работе измерялись спектры люминесценции синтезированных нанокристаллов сульфида и селенида кадмия. Измерения спектров люминесценции проводились на нанокристаллических пленках представляющих собой нанокристаллы в гептане и на полимерной пленке.
Измерены спектры люминесценции синтезированных квантовых точек возбужденных ультрафиолетовыми фотонами с длиной волны 320 и 380 нм при комнатной температуре.

## Slide 8: Результаты эксперимента и их обсуждение
Спектры лиминисценции квантовых точек СdS.
появляется полоса излучения с максимумом при 635 нм при комнатной температуре

## Slide 9: Спектры возбуждения полосы лиминисценции 638 нм КТ CdS

## Slide 10: Спектры лиминисценции квантовых точек СdSe
Для КТ CdSe интенсивный максимум полосы свечения наблюдается при 605 нм.

## Slide 11: Спектры возбуждения полосы лиминисценции квантовых точек СdSe в гептане CdSe
Ддя КТ CdSe максимум полосы свечения наблюдается при 605 нм

## Slide 12: Кванто-размерный эффект
Представленные экспериментальные данные показывают,
что для синтезированных образов характерно влияние квантово-размерного эффекта, которая проявляется как в спектрах поглощения, так и в спектрах люминесценции.
Экспериментальные спектры люминесценции всегда сдвинуты
относительно спектра поглощения в сторону длинных волн.
Появление данного сдвига и его величина могут быть объяснены взаимной деформацией ядра и оболочки нанокристалла. Увеличение области локализации для носителей заряда приводит к смещению положения максимума в сторону больших длин волн.
Управляя размерами, формой и составом квантовых точек, можно контролируемо модифицировать коэффициент поглощения образующейся дополнительной подзоны, что позволит расширить спектральный диапазон чувствительности и увеличить фототок

## Slide 13: Кванто-размерный эффект КТ CdS, CdSe
Оценить же средний размер и дисперсию КТ CdS, CdSe можно по спектру поглощения.
Известно, что порог поглощения в прямозонных полупроводниковых квантовых точек с параболическими зонами электронов и дырок сдвигаются обратно пропорционально квадрату радиуса
где m e и m h - масса электрона и дырки, Eg– ширина запрещенной зоны, a – радиус квантовой точки.

## Slide 14: Пористый кремниий (por-Si)
Поверхность кристаллического кремния, из которого изготавливается большая часть выпускаемых в мире солнечных элементов (СЭ), отражает до 35% света в фотоактивном диапазоне.
Поверхностное отражение фотоэлемента вызвано значительной разностью между оптическими параметрами материала ФЭП и окружающей среды. Оно может быть уменьшено путем нанесения антиотражающих интерференционных покрытий, состоящих из одного или нескольких однородных слоёв
Эффективные антиотражающие покрытия можно изготавливать с использованием наноструктурированного пористого кремния

## Slide 15: Посик оптимальных параметров антиотражающих покрытий
В данной работе проведено исследование по уменьшению отражения от поверхности кремния с использованием неоднородных слоев антиотражающих покрытий на основе por-Si.
С помощью моделирования проведён поиск оптимальной толщины и показателя преломления антиотражающих покрытий для ФЭП. Для этого были изучены пленки por-Si, при которых достигается высокая эффективность работы, как антиотражающих покрытий .

## Slide 16: Поиск оптимальных толщин и показателя преломления пленки por-Si
n = 0,6-1,5
h = 20-30 мкм
λ = 600 – 900 нм
Зависимости показателя преломления и длины волны от толщины пленки por-Si

## Slide 17: Заключение
Установлено, что в облученных светом КТ CdS, CdSe
в спектральной области солнечного излучения (УФ и видимой спектральной области) возникает свечение в красной области спектра. Энергия свечений КТ CdS, CdSe, подведенная к ФЭП способна создавать дополнительные электронно-дырочные пары, что в конечном счете приведет
к увеличению КПД СБ.
Установлено повышение КПД ФЭП на 6 – 8 % при использовании квантовых точек CdS.
Меняя размер квантовых точек можно подобрать оптимальную длину волны излучения, для эффективной работы конкретного ФЭП энергии.
Оптимальная толщина пленки por-Si составляет h = 20-30 мкм с показателем преломления n = 0,6-1,5